## Slide 1
Sample No | Sample name | Current Value (A) | Area (mm2) | Current Density (A/mm2) | On-time (Second) | Total time (Second) | Strain Rate | Fracture strain/ Stopped | TYS | TUS
1 | 1 | NA | 7.2 | NA | NA | NA | 0.001 | 64% | 95.889 | 145.83
2 | 2 | NA | 6.9 | NA | NA | NA | 0.001 | 68% | 104.11 | 158.539
3 | 3 | NA | 6.9 | NA | NA | NA | 0.01 | 31% |  | 185.37
4 | 4 | NA | 7.08 | NA | NA | NA | 0.01 | 44% |  | 188.35
5 | 5 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | .00001 | 84% | 65.687 | 96.17
6 | 6 | NA | 7.02 | NA | NA | NA | 0.1 | 36% |  | 217.61
7 | 7 | NA | 7.02 | NA | NA | NA | .001 | 10% stop | 92 | 137.81
8 | 8 | NA | 7.02 | NA | NA | NA | .00001 | 10% stop | 63.06 | 93.9
9 | 9 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 0.1 | 11% stop |  | 187.34
10 | 10 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 0.1 | 18% stop |  | 232
11 | 11 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 0.01 | 20.5 stop |  | 190.55
12 | 12 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 0.001 | 20 % stop | 104.112 | 158.90
13 | 13 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | .00001 | 20% stop | 73.13 | 113.47
14 | 14 | NA | 6.66 | NA | NA | NA | 0.001 | 84% stop | 97.55 | 149.79

## Slide 2
Sample No | Sample name | Current Value (A) | Area (mm2) | Current Density (A/mm2) | On-time (Second) | Total time (Second) | Strain Rate | Fracture strain/ Stopped | TYS | TUS
1 | EP1 | 100 | 6.66 | 15.015 | .3 | 5 | .01 | 37.75 |  | 186.27
2 | EP2 | 400 | 6.66 | 60.060 | .3 | 3 | .01 | 39 |  | 120
3 | EP3 | 400 | 6.66 | 60.060 | .3 | 3 | .01 | 38 |  | 155
4 | EP4 | 300 | 6.66 | 45.045 | .3 | 1.69 | .01 | 38 |  | 163
5 | EP5 | 300 | 6.66 | 45.045 | .3 | 1.69 | .01 | 37 |  | 149
6 | EP6 | NA | 6.66 |  |  |  | 0.005 | 57 |  | 188
7 | EP7 | 100 | 6.66 | 15.015 | .1 | 1 | 0.005 | 46 |  | 189
8 | EP8 | 400 | 6.66 | 60.06 | .1 | 1 | 0.005 | 38 |  | 119
9 | EP9 | 400 | 6.66 | 60.06 | .1 | 1 | 0.005 | 40 |  | 142
10 | EP10 | 400 | 6.66 | 60.06 | .1 | 1 | 0.05 | 32 |  | 219
11 | EP11 | 400 | 6.66 | 60.06 | .3 | 3 | 0.01 | 21 |  | 152
12 | EP12 | 400 | 6.66 | 60.060 | .3 | 3 | 0.01 | 11 |  | 148
13 | EP13 | 300 | 6.66 | 45.045 | .3 | 1.69 | 0.01 | 11 |  | 150
14 | EP14 | 300 | 6.66 | 45.045 | .3 | 1.69 | 0.01 | 21 |  | 168

## Slide 3
Sample No | Sample name | Current Value (A) | Area (mm2) | Current Density (A/mm2) | On-time (Second) | Total time (Second) | Strain Rate | Fracture strain/ Stopped | TYS | TUS
1 | ZP | 100 | 6.66 | 15.02 | .1 | 1 | .01 | 39 |  | 194
2 | ZP2 | 50 | 6.9 | 7.25 | .1 | 1 | .01 | 42 |  | 192
3 | ZP3 | 100 | 6.9 | 14.49 | .1 | 2 | .01 | 39 |  | 191
4 | ZP4 | NA | 6.9 |  | .3 |  | .01 | 47 |  | 192.7
5 | ZP5 | 100 | 6.9 | 14.49 | .01 | .1 | .01 | 45 |  | 186.8
6 | ZP6 | 200 | 6.9 | 28.99 | .01 | .1 | .01 | 48 |  | 175
7 | ZP7 | 300 | 6.9 | 43.48 | .01 | .1 | .01 | 42 |  | 151
8 | ZP8 | 250 | 6.9 | 36.23 | .01 | .1 | .01 | 38 |  | 165
9 | ZP9 | NA | 6.9 |  |  |  | .01 | 38 |  | 192
10 | ZP10 | 150 | 6.9 | 21.74 | .01 | .1 | .01 | 36 |  | 182
11 | ZP11 | 100 | 6.9 | 14.49 | .01 | .1 | 0.001 | 60 |  | 146
12 | ZP12 | 100 | 6.9 | 14.49 | .02 | .1 | 0.1 | 29 |  | 215
13 | ZP13 | 100 | 6.9 | 14.49 | .02 | .1 | 0.1 | 30 |  | 226
14 | ZP14 | 100 | 6.9 | 14.49 | .02 | .1 | 0.01 | 42 |  | 181
15 | ZP15 | 100 | 6.9 | 14.49 | 0.03 | .1 | 0.01 | 40 |  | 184
16 | ZP16 | 200 | 6.9 | 28.99 | 0.01 | .1 | 0.01 | 43 |  | 155

## Slide 4
Sample No | Sample name | Current Value (A) | Area (mm2) | Current Density (A/mm2) | On-time (Second) | Total time (Second) | Strain Rate | Fracture strain/ Stopped | TYS | TUS
3 | 3 | NA | 6.9 | NA | NA | NA | 0.01 | 31% |  | 185
4 | 4 | NA | 7.08 | NA | NA | NA | 0.01 | 44% |  | 188
1 | EP1 | 100 | 6.66 | 15 | 0.3 | 5 | 0.01 | 37.8 |  | 186
2 | EP2 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.3 | 3 | 0.01 | 39 |  | 120
3 | EP3 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.3 | 3 | 0.01 | 38 |  | 155
4 | EP4 | 300 | 6.66 | 45 | 0.3 | 1.69 | 0.01 | 38 |  | 163
5 | EP5 | 300 | 6.66 | 45 | 0.3 | 1.69 | 0.01 | 37 |  | 149
6 | EP6 | NA | 6.66 |  |  |  | 0.01 | 57 |  | 188
7 | EP7 | 100 | 6.66 | 15 | 0.1 | 1 | 0.01 | 46 |  | 189
8 | EP8 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 38 |  | 119
9 | EP9 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 40 |  | 142
11 | EP11 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.3 | 3 | 0.01 | 21 |  | 152
12 | EP12 | 400 | 6.66 | 60.1 | 0.3 | 3 | 0.01 | 11 |  | 148
13 | EP13 | 300 | 6.66 | 45 | 0.3 | 1.69 | 0.01 | 11 |  | 150
14 | EP14 | 300 | 6.66 | 45 | 0.3 | 1.69 | 0.01 | 21 |  | 168
1 | ZP | 100 | 6.66 | 15 | 0.1 | 1 | 0.01 | 39 |  | 194
2 | ZP2 | 50 | 6.9 | 60.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 42 |  | 192
3 | ZP3 | 100 | 6.9 | 60.1 | 0.1 | 2 | 0.01 | 39 |  | 191
4 | ZP4 | NA | 6.9 | 45 | 0.3 |  | 0.01 | 47 |  | 193
5 | ZP5 | 100 | 6.9 | 45 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 45 |  | 187
6 | ZP6 | 200 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0.01 | 48 |  | 175
7 | ZP7 | 300 | 6.9 | 15 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 42 |  | 151
8 | ZP8 | 250 | 6.9 | 60.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 38 |  | 165
9 | ZP9 | NA | 6.9 | 60.1 |  |  | 0.01 | 38 |  | 192
10 | ZP10 | 150 | 6.9 | 60.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 36 |  | 182
14 | ZP14 | 100 | 6.9 | 45 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 42 |  | 181
15 | ZP15 | 100 | 6.9 |  | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 40 |  | 184
16 | ZP16 | 200 | 6.9 |  | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 43 |  | 155